**Materiálová karta č. 14105**

|  |  |
| --- | --- |
| Název materiálu: | Dr. 61 – odstřižky z QSTE plechů homogenní materiál |
| Rozměr materiálu: | Max. 250 x 250 mmTl. 5 - 8 mm |
| Nabízené množství:  | 50 tun / měsícDopravní dávka cca. 25 tun |

**Chemické složení:**

1. **Chemické složení:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** | **Cu** | **Ni** | **Mo** | **V** |
| Max.0,08% | Max.1,20% | Max.0,50% | Max.0,015% | Max.0,006% | Max.0,10% | - | - | - | - |

1. **Typické chemické složení (1/2015):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** | **Cu** | **Ni** | **Mo** | **V** |
| **0,07%** | 0,97% | 0,05% | 0,015% | **0,002%** | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,001% |

Před expedicí je každá dodávka kontrolována přenosným spektrometrem DELTA!

**Fotografie:**

