Materiálová karta č. 14108

| Název materiálu: | Dr. 33 – hlubokotažné balíky, Mn do 0,2% |
| --- | --- |
| Rozměr materiálu: | 300 x 300 x 300 mm |
| Nabízené množství: | 100 tun / měsíc Dopravní dávka cca. 25 tun |

Chemické složení:

- Typické chemické složení (7/2016):

| C | Mn | Si | P | S | Cr | Cu | Ni | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06% | 0,18% | 0,02% | 0,011% | 0,004% | 0,021% | - | - | - | - |

Před expedicí je každá dodávka kontrolována přenosným spektrometrem DELTA!

Fotografie:

Ilustrační foto