**Materiálová karta č. 14111**

|  |  |
| --- | --- |
| Název materiálu: | Dr. 61 – plíšky s obsahem Si |
| Rozměr materiálu: | Rozměr 250 x 250 mm  Tl. od 1 mm |
| Nabízené množství: | 200 tun / měsíc  Dopravní dávka cca. 25 tun |


**Chemické složení:**

1. **Typické chemické složení (3/2015):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** | **Cu** | **Ni** | **Mo** | **V** |
| - | 0,29% | 1,0% | 0,060% | 0,018% | 0,02% | - | - | - | - |

Před expedicí je každá dodávka kontrolována přenosným spektrometrem DELTA!

**Fotografie:**



VZOREK 1